## Slide 1
汇报人：魏功民
导 师：梁永超
汇报日期：2024年12月13日
一种基于ResNet50的非晶合金玻璃形成能力预测模型

## Slide 2
一、介绍
大块金属玻璃与传统合金相比，形成需要的临界冷却速率低，具有高强度、良好的耐腐蚀性、良好的韧性和良好的加工性等优点。
经验规则
至少包含三种成分
原子尺寸差至少12%
具有较大的负混合热
核心科学问题
...
基于经验规则的大块金属玻璃研发过程繁琐
机器学习能实现快速地自动化预测
不依赖直觉或经验规则
构建数据集
特征挖掘
模型优化

## Slide 3
一、介绍
围绕进行特征构建，发掘与相关特征，提升模型预测性能
虽然这些指标确实在一定程度上与 GFA 存在相关性，但有些指标在玻璃形成前无法获取
构建基于合金组分的端到端模型

## Slide 4
一、介绍
深度学习相较于机器学习，更能挖掘复杂关系。计算机视觉已用于新材料的研发和材料性能的预测。将计算机视觉用于非晶合金玻璃形成能力预测具有潜力。
迁移学习可以解决可用合金数据少的问题，在较小数据集上取得优秀表现。其中ResNet通过残差连接解决了网络深度问题，能够更好地提取有用的特征。

## Slide 5
二、方法
2.1 神经网络
2.1.1 卷积操作
每一层特征值的计算公式
ReLU定义
2.1.2 池化操作
最大池化公式
2.1.3 残差连接
残差连接表示
平均池化公式

## Slide 6
二、方法
2.2 数据集
2.2.1 外积
2.2.2 数据增强

## Slide 7
二、方法
2.3 损失函数
2.3.1 均方误差
2.3.2 加权均方误差

## Slide 8
二、方法
2.4 模型评估
本研究在训练中使用了十折交叉验证方法。数据集被随机分成十个大小相同的子集，每次实验使用九个子集作为训练集，其余一个子集作为验证集。经过十次迭代后，使用平均评估指标来评估模型性能。
平均绝对误差
均方根误差
决定系数

## Slide 9
三、结果讨论
构建数据集
包括2774个合金的化学式和最大铸造直径，涉及50种金属元素
数据呈现长尾分布，大部分合金玻璃形成能力差。

## Slide 10
三、结果讨论
3.1 OP构图
Outer Product

## Slide 12
三、结果讨论
3.1 OP构图

## Slide 13
三、结果讨论
3.1 OP构图

## Slide 14
三、结果讨论
3.1 OP构图
除了空间特征和元素比例的信息，增加了元素之间的交互信息

## Slide 15
三、结果讨论
3.2 特征映射
指标表格
R2下降
未加入特征
加入特征数3
加入特征数6
推测:破坏了原本图像的空间特征

## Slide 16
三、结果讨论
3.2 特征映射
未加入特征
加入特征

## Slide 17
三、结果讨论
3.3 特征平滑

## Slide 18
三、结果讨论
3.4 神经网络

## Slide 19
三、结果讨论
3.5 模型性能
3.5.1 同其他ML模型的性能对比
3.5.2 用于其他任务

## Slide 20
三、结果讨论
3.6 三元相图
La-Co-Al
Al-Co-Zr

## Slide 21
四、总结
我们基于ResNet50神经网络架构，通过迁移学习对非晶合金的玻璃形成能力进行预测。模型取得基于计算机视觉对最大临界铸造直径进行预测任务的最高R2为83.0(待定)。我们使用OP构图方式构建数据集，并证明了该方法的有效性，并报道了该方式在额外特征映射上的局限性。我们通过特征平滑，解决了数据集长尾分布的问题。我们将我们的模型同其他预测最大临界铸造直径的模型进行了比较，并证明了模型在通过组分预测材料性质与新材料研发领域的潜力。我们使用模型在La-Co-Al和Al-Co-Zr合金体系进行了验证，证明了模型的应用价值。